SGD1柔滑型盘纸

全成份

安全性

纯木浆原纸、柔软剂、丝滑剂、保湿剂

本品采用多种抗菌、抗氧、消毒技术和材料，以达到广谱抗菌消毒作用，经权威机构的毒理试验和皮肤刺激性试验，对人体皮肤是安全的。

### 生产工艺

本品采用真空圆网造纸机生产的纯木浆原纸，经喷涂工艺专利技术和专利喷涂装备精制而成。自主研发的柔滑喷涂剂使纸品表面纤维软化形成丝绸一般的滑润感觉，同时具有良好的柔韧性、吸水性、滋润性。

适用范围

适用于面巾纸、纸手帕、软抽纸、合巾等产品，具有：无毒、柔软、滋润、保湿、护肤、芳香等功效。

质量测试报告

| 品名 序号 | 柔滑盘纸 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 型号 | SGD1 |  |  |  |
|  | 定量 | 18g |  | 白度 | 85% |
|  | 柔软度 | 32mN |  | 纵向扩张 | 18N.m/g |
|  | 柔滑度 | ☆☆☆ |  | 横向扩张 | 1.5 N.m/g |
|  | 毒理试验 | 无毒 |  | 湿强度 | 25N/m |
|  | 细菌 | 霉菌 | ＜10 cfu/g |  |  |
|  |  | 细菌总数 | ＜200 cfu/g |  |  |
|  | 重金属 | 铅含量 | ＜10 ppm； |  |  |
|  |  | 砷含量 | ＜1 ppm |  |  |

供应价格：15000元/吨